Технические требования к закупаемой продукции:

Описание: 	СТЕНКИ ЯЩИКА

Порода: 	береза 100%.

Общие требования:	Влажность 6-8%.

Качество:	Не допускаются: трещины, сломы, вырывы волокон и прочие любые механические повреждения, кора, обзол, гниль, синева, полосы и темные пятна от сушильных прокладок и прочих факторов хранения, и любое неестественное цветоизменение, следы от строгального оборудования или обработки шлифовальными абразивами.

Допускается:

- светлое здоровое ложное ядро без признаков загнивания и без темных и светлых прожилок, полос;

- здоровые живые сучки диаметром до 5 мм (без растрескиваний и т.п. дефектов) только на лицевых сторонах деталей;

- черные и табачные сучки диаметром до 3 мм (такие сучки должны быть замазаны древесной шпатлевкой под цвет древесины и остроганы только после этого);

- минеральные прожилки максимальныеми размерами 3х80 мм в количестве не более 2 штук на заготовку;

Не допускаются:

- любые сучки на кромках и торцах заготовок.

Обработка:	Строганная с 4-х сторон. Не допускается прожеги, непростроги, следы от строгального оборудования и т.п. механические дефекты. Поверхность должна быть гладкой, без заусениц, ворсистости и т.д. – подготовлена под покрытие лаком.

Покрытие лаком:

- боковые стенки: обе стороны и верхняя кромка со скруглениями должны быть покрыты лаком. Торцы и нижняя кромка с пазом не подлежат покрытию лаком.

- передняя и задняя стенки: лаком покрыта одна сторона (с широким пазом), верхняя кромка и торцы.

***** лак: прозрачность и блеск должна быть 42 единицы. Покрытие должно иметь 2 слоя. Сушка должна быть произведена ультрафиолетом, для предотвращения выцветания лакового покрытия.

Упаковка:      	Продукция должна быть погружена на поддон 1000х1200 мм с обязательными клеймами IPPC (сам сертификат не нужен). На поддон кладется картон или лист фанеры 3-5 мм и влагозащитная пленка, затем производится укладка продукции.  После этого со всех оставшихся 5-ти сторон пачка упаковывается картоном и затем полиэтиленом. Для защиты от ударов при транспортировке углы сложенного пакета защищаются уголками по всем граням кроме нижних, и делается ошиновка стальной или полимерной лентой с использованием защитных уголков. Для защиты верхнего слоя продукции от продавливания верхним поддоном укладываются прокладки по ширине пакета.

Размеры по длине «А» (мм):

214,6

290,8

367,0

443,2

519,4

595,6

671,8

748,0

824,2

900,4

251,5

328,9

405,1

481,3

556,5

633,5

709,5

785,5

861,5

Требования к конструкции: Во внутренней части задней стенки допускается сращивание «по-ширине» из ламелей шириной минимум 25 мм и максимум 75 мм и «по-длине» с минимальной длиной ламели 130 мм, при этом в нижней части изделия (сам узкий паз и ниже него) допускается клеевой шов и ламель шириной менее 25 мм от нижней кромки. При этом, для данной детали допускается склеивание по ширине не более 4-х ламелей (допускается наличие не более 3-х клеевых швов). Верхняя часть стенки (дальняя от паза), должна быть цельной (без сращивания по-длине) и шириной не менее 45 мм.

Размеры по длине «А» (мм):

214,6

290,8

367,0

443,2

519,4

595,6

671,8

748,0

824,2

900,4

251,5

328,9

405,1

481,3

556,5

633,5

709,5

785,5

861,5

Требования к конструкции: Во внутренней части задней стенки допускается сращивание «по-ширине» из ламелей шириной минимум 25 мм и максимум 75 мм и «по-длине» с минимальной длиной ламели 130 мм, при этом в нижней части изделия (сам узкий паз и ниже него) допускается клеевой шов и ламель шириной менее 25 мм от нижней кромки. При этом, для данной детали допускается склеивание по ширине не более 4-х ламелей (допускается наличие не более 3-х клеевых швов). Верхняя часть стенки (дальняя от паза), должна быть цельной (без сращивания по-длине) и шириной не менее 45 мм.

Размеры по длине «А» (мм):

260,8

287,7

362,8

437,8

520,9

512,8

516,5

739,8

1168,2

Требования к конструкции: Допускается сращивание только «по-ширине» из ламелей шириной минимум 25 мм и максимум 75 мм, при этом в нижней части изделия (сам паз и ниже паза) допускается клеевой шов и ламель шириной менее 25 мм от нижней кромки. При этом, для данной детали допускается склеивание по ширине не более 3-х ламелей (допускается наличие не более 2-х клеевых швов). Верхняя часть стенки (дальняя от паза), должна быть шириной не менее 45 мм.

Размеры по длине «А» (мм):

260,8

362,8

437,8

512,8

1168,2

Требования к конструкции: Допускается сращивание только «по-ширине» из ламелей шириной минимум 25 мм и максимум 75 мм, при этом в нижней части изделия (сам паз и ниже паза) допускается клеевой шов и ламель шириной менее 25 мм от нижней кромки. При этом, для данной детали допускается склеивание по ширине не более 3-х ламелей (допускается наличие не более 2-х клеевых швов). Верхняя часть стенки (дальняя от паза), должна быть шириной не менее 45 мм.