ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАГОТОВКАМ ИЗ БЕРЕЗЫ

- Требования к качеству.

Не допускается: гниль, синева, следы от процессов при хранении и сушке п/м, грязь, ГСМ и т.п.

|  | Лицевая сторона | Обратная сторона |
| --- | --- | --- |
| Тип распила древесины | Радиал, полурадиал или тангентал – любой допускается. |  |
| Влажность | 6-8% |  |
| Ложное ядро | Не допускается | Допускается без ограничений здоровое. |
| # Минералы | Темные - 1.5mm x 25.5mm или Светло коричневые - 1.5mm x 51mm | Без ограничений |
| Сучки | Допускаются диаметром до 3mm здоровые ли открытые на расстоянии не менее 15 мм от кромок и торцов, допускается 1 сучок на каждые 30 см длины | Допускаются диаметром до 9.5mm здоровые и 6.5mm открытые ## на расстоянии не менее 15 мм от кромок и торцов, допускается 2 сучка на каждые 30 см длины |
| Трещины | Не допускаются |  |
| Отверстия короедов | Допускаются 2 шт диаметром не более 3mm на каждой заготовке. Следы тоннеля от червя не допускаются. |  |
| Общая информация |  |  |
| Допуски по толщине |  0.25mm. Остроганные с 4-х сторон. Не допускаются непростроги, прожеги, удары, следы от строгального оборудования, вырывы волокон и т.д.. |  |
| Допуски по ширине |  0.8mm. Не допускается непараллельность кромок, непростроги, прожеги, удары, следы от строгального оборудования, вырывы волокон и т.д.. |  |
| Допуски по длине | - 0/+ 6.5mm. Заготовки должны быть отторцованы под прямым углом без вырывов волокон и бахромы. |  |
| Требования к упаковке | Материал должен быть уложен на поддоны 76cm x 122cm. На поддон укладывается толстый картон и затем толстый полиэтилен для защиты от повреждений и влажности. Высота уложенного поддона с материалом не более 137 мм (включая поддон). Заготовки не должны выходить за периметр поддона. На один поддон укладывается один размер заготовок. На верхний слой уложенных на поддон заготовок укладывается лист фанеры, затем нижние части полиэтилена оборачиваются со всех сторон поддона. Углы уложенного на поддон материала должны быть защищены уголками из дерева по всей высоте, стороны - фанерой. Обвязка – по 2 ошиновочных ленты с двух смежных гранях поддона с подкладкой защитных уголков. |  |

Размеры:

Длина: 213, 258, 289, 334, 410, 486, 512, 562, 715, 867, 1020, 1229 мм

Ширина 58,7 мм

Толщина 21,0  мм

Примерный типовой заказ:

| Кол-во шт | лина |  | Ширина |  | Толщина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 400 | 213 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 9 600 | 258 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 3 840 | 289 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 7 200 | 334 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 2 880 | 410 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 1 920 | 486 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 2 880 | 512 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 10 560 | 562 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 5 280 | 715 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 1 440 | 867 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 2 400 | 1020 | x | 58,7 | x | 21,0 |
| 240 | 1229 | x | 58,7 | x | 21,0 |

Цена на нашем складе в СПБ – 15 000 р/м3. Цена на условии экспорта ФОБ СПБ затаренное в морской контейнер 40’HC, затаможенное и доставленное в порт – 600 долл США/м3.